DISTRI PHAC

37, Rue Denimal

59490 SOMAIN

Tel : 03.27.96.88.64

Fax : 03.27.92.63.14

CARRES  100% COTON HYDROPHILE

CARRES 5x5cm

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques générales :

Carrés de coton hydrophile, sous sachet polyéthylène.

Marquage CE : dispositif médical non invasif, à usage unique, de classe I Non Stérile.

Les carrés de coton peuvent être utilisées :

- Comme support de liquide antiseptique pour le nettoyage et le badigeonnage de la peau et pour les soins.

- Comme barrière mécanique pour la compression et pour l'absorption des exsudats.

Présentation et conditionnement :

Pièce de coton blanc

Emballage en sachet LDPE

Nombre de pièces par sachet : 500 pièces

Dimensions : Approx . 5x5cm

Caractéristiques physico-chimiques :

Capacité d'absorption : 23g/g

Temps d'immersion : 10s.max

Cendres sulfuriques : 0,40 max

Substances solubles dans l'eau : 0,50 max

Substances solubles dans l'éther : 0,50 max

Fluorescence : Nul

Colorant : nul

Ph : entre 5 à 8

SYLVAIN LECOEUVRE

Responsable Qualité